Інструкції. Фарба Farbmann Sokelit

Умови при фарбуванні

Поверхня, що фарбується, має бути сухою та міцною. Температура повітря, фарби і поверхні має бути в межах від +5°С до +28°С; відносна вологість повітря не більше 80%. Вологість поверхні, що обробляється не вище 4%. Уникати впливу вітру та прямих сонячних променів.

Попередня підготовка

Нефарбована ​​поверхня:

Свіжу вапняно-цементну штукатурку фарбувати не раніше ніж за 4 тижні, бетонні блоки – після одного опалювального сезону, зашпакльовані поверхні – через 1-5 діб залежно від товщини шару та умов нанесення. Поверхня, що фарбується, має бути міцною і сухою. Ретельно видалити всі покриття, що відшаровуються, очистити від бруду, пилу, плісняви, висолів, жирних плям. Глянцеві поверхні і поверхні зі скла механічно обробити для додання їм шорсткості, пил видалити. Порошкоподібний крихкий шар (цементний клей) видалити з поверхні піскострумом, щіткою або промиванням під тиском водою з піском. При необхідності вирівняти поверхню шпаклівкою, що підходить для даної поверхні. Після висихання відшліфувати, пил від шліфування видалити. Для захисту від цвілі і грибка обробити поверхню засобом FARBMANN BIOSTOP. Неміцні, крейдові, поверхні, що обсипаються, а також поверхні з неоднорідним вологовбиранням, слід зміцнити засобом FARBMANN STANDART C.

Раніше пофарбована поверхня:

Очистити поверхню від бруду, пилу, сторонніх включень та висолів. Видалити всі шари старого покриття, що відшаровуються або слабо тримаються. Перевірити стан швів бетонних блоків, тріщини розшити. Далі обробляти так само, як нові поверхні. FARBMANN SOКELIT можна використовувати для ремонтного фарбування міцних покриттів акрилатних та силіконових фарб, що розчиняються водою.

Фарбування

Нефарбована ​​поверхня:

Фарбу ретельно перемішати перед застосуванням. Щоб уникнути відмінностей у відтінку, для забарвлення суцільної поверхні змішати в одній ємності достатню кількість фарби. Якщо доведеться застосовувати фарбу різних партій, стики рекомендується виконувати по лініях конструкції для того, щоб зробити їх непомітними. При необхідності, для нанесення 1-го шару розбавити водою (не більше 10%). Рекомендується наносити валиком, пензлем або розпиленням в 2 шари. Час висихання кожного шару – 2-4 години в залежності від умов. Покриття досягає повної зносостійкості за місяць. 

Ремонтне фарбування:

Для ремонтного фарбування поверхні, пофарбованої FARBMANN SOКELIT, можна застосовувати цю ж фарбу або іншу водорозчинну акрилатну фасадну фарбу. Див. п. "Попередня підготовка".

Очищення інструментів

Видалити залишки фарби з інструменту, після чого промити водою або мийним засобом Пенсселіпесу (ТМ Tikkurila). Сліди підсохлої фарби з інструменту можна видалити мийним засобом Пенсселіпесу.

Догляд

Очищення пофарбованої поверхні проводити не раніше, ніж через місяць після фарбування, обережним промиванням під тиском без застосування мийних засобів. На поверхні можуть залишитися сліди від миття, тому рекомендується відокремлювати ділянку миття по лініях конструкції, щоб зробити її непомітною. Очищення від окремих забруднень, що не прилипли до поверхні, виконують сухим очищенням за допомогою м'якої щітки.

Охорона праці

Фарба є нетоксичною та пожежобезпечною. Проте роботу слід виконувати обережно й ретельно, уникаючи зайвого, непотрібного зіткнення з матеріалом. На фарбу є висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Охорона навколишнього середовища

Не викидати у стоки, водойми або на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару та сухі залишки можна утилізувати як будівне сміття.