Умови нанесення

Поверхня, що фарбується повинна бути сухою та міцною. Температура повітря, фарби та поверхні має бути в межах від +5°С до +28°С; відносна вологість повітря трохи більше 80%. Вологість оброблюваної поверхні не вище 4%. Уникати протягів.
Попередня підготовка

Нефарбована поверхня:
Ретельно видалити всі покриття, що відшаровуються, очистити від бруду, пилу, жирових плям. При необхідності вирівняти поверхню акриловою шпаклівкою Farbmann STANDART LF або Farbmann STANDART LH. Рекомендується використовувати готові до застосування шпаклівки. Після висихання відшліфувати, пил від шліфування видалити. Для захисту поверхні від цвілі та грибів рекомендується обробити поверхню засобом Farbmann BIOSTOP. Зміцнити поверхню засобом Farbmann STANDART G відповідно до інструкції із застосування.

Раніше пофарбована поверхня:
Ретельно видалити всі відшарування, все що розмивається водою, неміцні покриття. Поверхню вимити розведеним лужним миючим засобом (наприклад, засобом Мааліпесу ТМ Tikkurila), ретельно промити чистою водою і висушити. Глянцеві поверхні відшліфувати до матового стану, пил від шліфування видалити. При необхідності вирівняти поверхню фінішною акриловою шпаклівкою Farbmann STANDART LF або Farbmann STANDART LH. Далі обробляти так само, як нові поверхні.

Пофарбована поверхня:
Фарбу ретельно перемішати перед застосуванням. Щоб уникнути відмінностей у відтінку, для фарбування суцільної поверхні змішати в одній ємності достатньо фарби. У разі застосування фарби різних партій стики рекомендується виконувати по лініях конструкції для того, щоб зробити їх непомітними. Наносити валиком, пензлем або розпиленням у 2 шари. При необхідності для нанесення 1-го шару розбавити водою (не більше 10%). Час висихання кожного шару – 1-2 години, залежно від умов. Повна зносостійкість покриття досягає через місяць.

Ремонтне фарбування:
Ремонтне фарбування покриття з Farbmann STANDART Н виконувати цією ж фарбою або іншою водно-дисперсійною фарбою на акрилатній основі.
Очищення інструментів

Видалити залишки фарби з інструменту, після чого промити водою або миючим засобом Пенселіпесу (ТМ Tikkurila). Сліди підсохлої фарби з інструменту можна видалити миючим засобом Пенселіпесу.
Догляд

Готове покриття рекомендується очищати нейтральним миючим розчином за допомогою м’якої тканини або губки не раніше ніж через місяць після фарбування. Зі свіжопофарбованою поверхнею слід поводитися обережно протягом кількох тижнів, бо за нормальних умов покриття досягає своєї остаточної твердості лише через місяць. Якщо необхідно очищати поверхню раніше цього терміну, рекомендується легке очищення м’якою вологою тканиною, уникаючи натирання.
Охорона праці

Фарба є нетоксичною та пожежобезпечною. Тим не менш, роботу слід виконувати обережно і ретельно, уникаючи зайвого, непотрібного зіткнення з матеріалом. На фарбу є висновок національної санітарно-епідеміологічної експертизи.
Охорона довкілля

Не виливати в каналізацію, водойми або на ґрунт. Рідкі залишки передати до місця збирання відходів. Порожню тару та сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття.