Умови під час фарбування

    Поверхня, що підлягає фарбуванню, має бути сухою і міцною. Температура повітря, фарби і поверхні повинна бути в межах від +5°С до +28°С. Відносна вологість повітря не більше 80%. Вологість оброблюваної поверхні не вище 4%. Уникати протягів.
    Попередня підготовка
    Нефарбована поверхня:

    Ретельно видалити всі покриття, що відшаровуються, очистити від бруду, пилу, жирових плям. У разі потреби вирівняти поверхню акриловою шпаклівкою Kolorit STANDART LF або Kolorit STANDART LH. Рекомендується використовувати готові до застосування шпаклівки. Після висихання відшліфувати, пил від шліфування видалити. Для захисту від плісняви і грибів рекомендується обробити поверхню засобом Kolorit Biostop. Неміцні основи та поверхні з крейдуванням, а також поверхні з неоднорідним вологовбиранням слід зміцнити інноваційним силіконовим ґрунтом з наносріблом та підвищеною проникаючою здатністю Kolorit Silanit відповідно до інструкції із застосування.
    Раніше фарбована поверхня:

    Ретельно видалити всі покриття, що відшаровуються, крейдують, розмиваються водою, і неміцні покриття. Поверхню вимити розбавленим лужним миючим розчином (наприклад, засобом «Мааліпесу» ТМ Tikkurila), ретельно промити чистою водою і висушити. Глянсові поверхні відшліфувати до матового стану, пил від шліфування видалити. За необхідності вирівняти поверхню акриловою шпаклівкою. Далі обробляти так само, як нові поверхні.
    Рекомендації по методу нанесення фарби
    Безповітряне розпилення:

    діаметр сопла: від 0,013" до 0,019"
    фільтр: відповідно під діаметр сопла
    тиск: від 60 до 200 бар*
    кут розпилення вибирається залежно від форми конструкції, що фарбується.
    кількість шарів – 1-2
    розбавлення водою – до 5%
    Валик:

    мікрофібра, поліестер
    довжина ворсу: стіни 8-12 мм,
    стеля та фактурні поверхні 15-18 мм
    кількість шарів – 2
    розбавлення водою – до 10%(перший шар)
    Повітряне розпилення (електричним фарборозпилювачем):

    насадка для вододисперсійних фарб
    кількість шарів – 1-2
    розбавлення водою – 5-10%
    Пензель:

    синтетичний
    кількість шарів – 2
    розбавлення водою – не розбавляти

    *- в залежності від типу сопла і продуктивності фарбувального апарату. Перед фарбуванням провести налаштування апарату і пробний викрас для отримання оптимального результату.