Умови при фарбуванні

    Поверхня повинна бути сухою. Температура повітря, матеріалу і поверхні повинна бути у межах від +5 оС до +28 оС; відносна вологість повітря не більше 80%. При нанесенні уникати протягів.
    Попередня підготовка

    Оброблювана поверхня повинна бути сухою. Ретельно видалити покриття, що відшаровуються, очистити від пилу, бруду, іржі, окалини, висолів, масляних плям та інших речовин, що знижують адгезію. Раніше пофарбовані поверхні вимити лужним миючим розчином (наприклад, засобом Мааліпесу ТМ Tikkurila), ретельно промити чистою водою і висушити. Глянсові поверхні відшліфувати до матового стану, пил від шліфування видалити.
    Фарбування

    Емаль ретельно перемішати перед застосуванням і періодично помішувати під час застосування. Розводити не рекомендується, але при необхідності можна розвести до 10% водою для нанесення першого шару. Емаль наносять в один або два шари пензлем, розпиленням, або валиком рівномірно розподіляючи її по всій поверхні. Краще за все для фарбування підходять синтетичні пензлі. Ремонтне фарбування покриття Radiator Enamel виконувати цією самою емаллю або іншою водно-дисперсійною емаллю на акриловій основі. Див. пункт «Попередня підготовка».
    Очищення інструментів

    Після застосування інструмент промити водою або миючим засобом (наприклад, засобом Пенсселіпесу ТМ Tikkurila).